### PRAGOPRIMER( S 2000P  PRO PRŮMYSL

## Barva syntetická základní rychleschnoucí

Složení a charakteristika výrobku:

Disperze pigmentů, plniv a antikorozních pigmentů v syntetickém pojivu.

Univerzální základová barva s vynikajícími antikorozními vlastnostmi, velmi rychlým zasycháním a univerzální aplikovatelností.

Odstíny:

0100 – bílá, 0110 – šedá, 0840 - červenohnědá

Použití:

Podklad: 	ocel, litina, (dřevo, dřevotříska)

Prostředí: 	interiér, exteriér - dle nátěrového systému

Příklady: 	plechové konstrukce, stroje, dřevený a kovový nábytek, zárubně

Příprava podkladu:

Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku ( např. technický benzín P 6402, aceton P 6401 nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu ). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky ( broušením, škrábáním ). Případnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky ( kovové kartáče, brusné kotouče ) nebo pomocí odrezovačů. V případě použití chemických odrezovačů je nutný následný oplach čistou vodou.

Savé podklady je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnoměrnou savost podkladu.

Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m2.

Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

Příklad nátěrového postupu:

Nátěr/ nástřik kovu:

Při aplikaci stříkáním se nejprve  ošetří problematická místa ( rohy, hrany, sváry, povrchové vady ) tzv. pásovým nátěrem štětcem a teprve po zavadnutí tohoto nátěru se provádí nástřik celé plochy ( včetně již natřených problematických míst ).

1. 1x barva S 2000P Pragoprimer, zasychání nátěru 24 hodiny. Optimální tloušťka jedné vrstvy je 25 -30 (m. Zasychání

na kovových předmětech se může urychlit přisoušením  do teploty 80°C;

2. tmelení podle potřeby např. tmelem polyesterovým BKP Rapid TOS;

3. přebroušení tmelených míst brusným papírem č. 180 - 220 za mokra;

4.  1x S 2000P Pragoprimer

5.  broušení brusným papírem č. 280;

6. 1-2 x email  Industrol Univerzál S 2013, Industrol Plus S 2071, Industrol Profi U 2029  nebo matný Industrol Unimat S 2075

Nátěr savého podkladu:

1. 1x napuštění lakem S 1023 Lazurol Classic, S 1033 Lazurol Impregnační základ, zasychání 24 hodiny

2. 1x barva S 2000P Pragoprimer, zasychání 24 hodiny;

3. 1-2x email Industrol Univerzál S 2013, Industrol Plus S 2071, Industrol Profi U 2029  nebo matný Industrol Unimat S 2075

V případě potřeby tmelení se postupuje jako v předešlém bodě (nátěr kovu)

Minimální teplota vzduchu pro nanášení je 5°C, teplota natíraného podkladu musí být 3°C nad rosným bodem, přičemž teplota a relativní vlhkost vzduchu musí být měřeny v blízkosti natíraného podkladu. Teplota podkladu nesmí být vyšší než 40°C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 75%. Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je +18°C až +23°C a relativní vlhkost vzduchu 40 – 70% Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu.

Doporučené způsoby aplikace:

Stříkání, štětec, váleček

Parametry nátěrové hmoty:

Výtoková doba z pohárku : nejméně 120 s

Obsah netěkavých složek : cca 71 % hmotn.

Teoretická vydatnost : 12 -15m2 /kg v jedné vrstvě

Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

Hustota : 1455-1520  kg/m3

Obsah netěkavých látek : 53 % objem.

VOC: 0,25-0,29 kg/kg barvy

TOC: 0,22-0,25 kg/kg barvy

Kategorie : A/i

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1.1. 2010 : 500

Maximální obsah těkavých látek  ve stavu připraveném k použití (po naředění 4% hmotn. S 6006) v  g/l: 450

Maximální obsah těkavých látek  v dodaném stavu v g/l : 435

Vlastnosti zaschlého nátěru:

Lesk: stupeň 4-5

Krycí schopnost  : stupeň 1 (odstín 0840), stupeň 2 (odstín 0100, 0110)

Tvrdost kyvadlovým přístrojem za 24 h :od 15 %

Přilnavost mřížkovým řezem : stupeň 0

Zasychání:

Zaschlý proti prachu do 1 hodiny, proschlý do 3 hodin

Ředidlo:

S 6001 (stříkání), S 6006 (štětec, váleček)

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5-25 °C.

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Výrobek obsahuje xylen (směs isomerů), nízkovroucí hydrogenovaný benzín a fosforečnan zinečnatý. Obsahuje butanonoxim.

Může vyvolat alergickou reakci.

Klasifikace přípravku :  Zdraví škodlivý. Dráždivý. Hořlavý. Nebezpečný pro životní prostředí.

Označení výstražným symbolem : Xn, N

Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.  Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou  údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky a proto nezakládají právní nárok.  Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.

Výrobce:

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov 1, 679 61 Letovice, Česká republika, IĆ: 43420371

tel.: +420 516 474 211, fax.: +420 516 474 257, e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz,                                                      http://www.teluria.cz

,

ODBORNÁ PORADNA: + 420 721 108 877